数显磁导率仪参考英国国家物理实验室计量标准

测试低磁导率材料和工件，测量范围μ= 1.001 to 1.999

特点

使用简单

测量范围μ= 1.001 to 1.999

参考英国国家物理实验室计量标准

提供标准计量材料

可忽略地球磁场对测试的影响

3 1/2 数字式 LC 显示

显示锁定功能

防水外壳

(protection IP65)

应用

不锈钢质量控制

原材料和工件的非破坏性测试

电子/离子束设备材料选择和 NMR 部件

检测原材料中包含的铁磁体

研究磁性材料的各向异性

检查材料缺陷

德国 FERROMASTER 数显磁导率仪产品描述

FERROMASTER 是一个小巧的手持式仪器，用来测量具有低磁导率μ材料和工件，其测量范围从 1.001

到 1.999。测量方法是将传感器头接触工件表面并直接从 LC 显示屏上读取测量值。如果操作者按下激

活显示锁定功能，读出的测量值可以被立即“锁定”。磁导率探头包括一个很小的永磁体，使得测试样

品被吸引到磁导率探头上，两个敏感的磁场感应探头分别测试磁化后的样品磁力曲线,该磁导率测试仪经

过英国国家物理实验室的严格检验和标定，具有很高的精度和稳定性。校准可以很容易的进行，每台仪

器出厂时自带低磁导率材料的标准校准块以便校验精度。另外，FERROMASTER 还有一个显著的特点

是防水性能优良，因其外壳采用了整体防水设计。因此该仪器能在非常恶劣的工业环境下使用。内置的

电池可持续工作约 100 小时

德国 FERROMASTER 数显磁导率仪

技术参数

测量范围：1.001—1.999

分辨率：0.001

校准精度（20℃下）：（μ-1）×5%，参考 NPL 计量标准，可调校

工作温度：0-50℃

感应探头场强：～35kA/m

电池：9V（PP3,碱性）

一块电池连续工作时间：～100 小时

尺寸：151 mm ×82 mm ×33 mm

环境保护：符合ＩＰ６５

连接线长度：１.５ｍ

重量：３４０ｇ